附件2：技术参数

| 试 验 项 目 |  |  | 指 标 值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拉伸断裂强力 （N/25mm） |  | 经向 | ≥1750 |
|  |  | 纬向 | ≥1750 |
| 厚度 （mm） |  |  | 0.4±0.04 |
| 单位面积质量（g/m2） |  |  | 410±40 |
| 经纬密度 （根/cm） | 经向 |  | 3根/cm±5根/m |
|  | 纬向 |  | 3根/cm±5根/m |
| 可燃物含量 （%） |  |  | 0.5-1.0 |
| 幅宽（mm） |  |  | 1270-1280 |