  采购需求及技术规格要求

1、货物需求一览表

	序号
	货物名称
	数量
	交货期
	备注

	包1
	前功率测量靶
	1套
	合同签订后3个月
	靶块主体采用真空扩散焊

	包2
	后功率测量靶
	1套
	合同签订后3个月
	靶块主体采用真空钎焊，真空爆炸焊接或真空电子束焊接


2、工程技术要求
2.1、设备的主要用途及功能

功率测量靶是中性束系统在无注入要求时用于接收束能量的装置，是中性束系统关键部件之一。功率测量靶由超气化换热靶块、外围钢结构、波纹管、主管道以及开合系统等部件组成，外形尺寸控制在1300mm×830mm×750mm左右，外围钢结构需预留设计其它部件螺装接口，其具体结构形式与安装方式如下图1所示。
[image: image1.png]750mm

DN150sE

IBERIR ¥
\‘ A

DN10RSE

BIRAIR
|z

1300mm




图1 功率测量靶示意图

2.2、 工作条件

功率测量靶工作在真空度优于5.0×10-3 Pa的真空环境中。
主要设备的性能参数如下表：
	序号
	参数名称
	参数值
	备注

	1
	单条焊缝漏率
	﹤5.0×10-10 Pa·m3/s
	关泵检漏

	2
	检漏极限真空
	优于5.0×10-3

Pa
	

	3
	总漏率
	﹤1.0×10-9 Pa·m3/s
	分子泵检漏，给出漏放率计算过程。

	4
	功率测量靶空间尺寸
	1300mm×830mm×750mm 
	

	5
	整体尺寸误差
	尺寸参看图纸，螺栓孔位置度误差小于+/-1mm，平面度和平行度误差小于1mm
	未标注公差的尺寸需按照GB/T1804－2000 《未注公差的线性和角度尺寸公差》m等级。未注焊接公差参看ISO13920-AF

	6
	304钢相对磁导率
	<1.5
	

	7
	材料
	外围钢支架，母管等钢结构均采用304不锈钢
	采用大型优质钢材厂家，推荐厂家：太钢、宝钢、酒钢，须提供材质证明和厂家信息

	8
	材料
	强化换热靶块材料选用铬锆铜
	1.板材成分满足：Cr 含量在 0.6~0.9%之间，Zr 含量在 0.07~0.15%之间，其他杂质含量≤0.15%，包含 Co≤0.05 ，Nb≤0.01 ，Ta≤0.01；
2.平均晶粒尺寸≤100μm，大于 200μm 的晶粒≤10%；
3.板材原材料在 200℃ 时拉伸强度≥330MPa，屈服强度≥310MPa，延伸率≥17%；在 400℃ 时拉伸强度≥275MPa，屈服强度≥265MPa，延伸率≥15%；
4.材表面光洁，无裂纹及无大于 0.1mm 的缺陷；所有表面应平整、均匀，无褶皱、波纹、气孔、撕裂、裂纹、夹杂物或异物。
5.每批铬锆铜板材进行成分测试、金相分析、拉伸强度测试，电导率测试，各项测试取样至少 3 件。

	9
	内壁粗糙度
	Ra 0.8
	

	10
	支撑基座
	材料为304不锈钢
	高度便于人员安装螺栓即可，承重安全系数为1.5倍

	11
	波纹管
	耐压大于4MPa
	采用优质波纹管，供应商为：BOA Group（博瓦）, Swagelok（世伟洛克）、ROTAEX SMT或Witzenmann（威茨曼）其中一家。

	12
	靶块尺寸误差（包括轮廓度）
	<0.5mm
	仅为外形整体尺寸，未标注公差的尺寸需按照GB/T1804－2000 《未注公差的线性和角度尺寸公差》m等级

	13
	铬锆母材铜屈服强度（400℃）
	>260MPa
	

	14
	铬锆铜热导率（400℃）
	>320W/(m·K)
	

	15
	焊接工艺
	包1采用真空扩散焊，包2采用真空钎焊、真空爆炸焊或真空电子束焊。
	

	16
	铬锆铜焊接头强度（150度）
	抗拉强度>300MPa，或屈服强度大于210MPa
	验收时提供相关测试报告，测试机构需要通过CNAS认证，且认可范围明确包含金属材料抗拉强度测试抗拉强度的执行标准为 GB/T 228.1-2021《金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法》

	17
	铬锆铜线膨胀系数
	<17×10-6/℃
	


备注：其余未尽明确技术要求，需与甲方沟通明确。



