采购需求及技术规格要求

1、货物需求一览表

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 316L/LN不锈钢铠甲 | 106.4吨 | 合同签订后3个月内 |
| 2 | 50N不锈钢铠甲 | 23.6吨 |  |
| 3 | 316LN冷却管Φ8 | 15600米 |  |
| 4 | 316LN冷却管Φ25 | 150米 |  |
| 5 | 316LN冷却管Φ40 | 100米 |  |

注：以上数量需求为预估数量。供应商参与投标，则视同同意以下事项：如最终实际使用数量小于暂估数量，则据实结算。如暂估数量≤最终实际使用数量≤暂估数量×（1+3%），则按投标价结算，招标人无需另行支付费用。如最终实际使用数量＞暂估数量×（1+3%），则超出部分，招标人可按投标单价另行签订合同结算。

2、工程技术要求

- 性能参数

316LN铠甲外形尺寸及公差要求

| 项目 | - TF高场导体不锈钢铠甲 | - PF5/6导体不锈钢铠甲 | - 316LN冷却管 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - □45.4 x 45.4 x Φ 39 | - □46.6 x 46.6 x Φ 36.5 | Φ8*1.5、Φ25*3、Φ40*5 |
| - 最小长度L0 | - ＞ 10 m | - ＞ 10 m | - ＞ 7 m |
| - 边长 | - 45.4 ± 0.2 mm | - 46.6± 0.2 mm | - / |
| - 外径 | - / | - / | - ± 0.2 mm |
| - 内径 | - Φ 39.0 ± 0.2 mm | - Φ 36.5 ± 0.2 mm | - ± 0.2 mm |
| - 倒角R | - 7.5 ± 0.5 mm | - 7.5 ± 0.5 mm | - / |
| - 截面积公差 | - ± 20 mm2 | - ± 20 mm2 | - / |
| - 垂直与水平方向外径差 | - ＜0.2 mm | - ＜0.2 mm | - / |
| - 偏心率 Ecc | - < 10% | - < 10% | - / |
| - 同心度 | - / | - / | - / |
| - 粗糙度 Ra | - < 1.6 μm | - < 1.6 μm | - < 1.6 μm |
| - 弯曲度 | - ≤ 1 mm/m | - ≤ 1 mm/m | - ≤ 1 mm/m |
| - 纵轴扭矩 | - < 1 mm/m | - < 1 mm/m | - / |

N50铠甲外形尺寸及公差要求

| 项目 | 要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CS内线圈导体不锈钢铠甲 | CS外线圈导体不锈钢铠甲 | TF低场导体不锈钢铠甲 |
|  | □44.5*44.5*Φ36.0 | 41.4*32.4 | □37.7*37.7*Φ29.5 |
| 最小长度L0 | ＞ 7 m | ＞ 7 m | ＞ 7 m |
| 边长 | 43 ± 0.2 mm | / | 37.9± 0.2 mm |
| 外径 | / | Φ 41 ± 0.2 mm | / |
| 内径 | Φ 34.0 ± 0.2 mm | Φ 32.0 ± 0.2 mm | Φ 29.3 ± 0.2 mm |
| 倒角R | 6 ± 0.5 mm | / | 7.5 ± 0.5 mm |
| 截面积公差 | ± 20 mm2 | / | ± 20 mm2 |
| 垂直与水平方向外径差 | ＜0.2 mm | / | ＜0.2 mm |
| 偏心率 Ecc | < 10% | / | < 10% |
| 同心度 | / | Φ 0.1 mm | / |
| 粗糙度 Ra | < 1.6 μm | < 1.6 μm | < 1.6 μm |
| 弯曲度 | ≤ 1 mm/m | ≤ 1 mm/m | ≤ 1 mm/m |
| 纵轴扭矩 | < 1 mm/m | / | < 1 mm/m |

- 化学成分

供应商对每个ESR炉号钢管进行抽样检测，元素测定依照GB/T 223、GB/T 11170、GB/T 20123、GB/T 20124或 ASTM A751中的方法进行。

316LN 化学成分要求

| 牌号 | 化学成分（w%） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | Co |
| 316LN 改进型 | ≤0.020 | ≤0.75 | ≤2.00 | ≤0.030 | ≤0.015 | 16.0 ~18.0 | 11.0 ~14.0 | 2.00 ~3.00 | ≤0.050 |
|  | N | B | Co | Ta | Nb |  |  |  |  |
|  | 0.14 ~0.20 | ≤0.0018 | ≤0.050 | ≤0.010 | ≤0.10 |  |  |  |  |

N50 化学成分要求

| 牌号 | 化学成分（w%） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo |
| N50 改进型 | ≤0.010 | ≤0.30 | 4.5 ~6.0 | ≤0.006 | ≤0.005 | 20.5 ~22.0 | 13.5 ~15.5 | 1.5 ~2.5 |
|  | N | Nb | V | Cu | O | H |  |  |
|  | 0.20 ~0.40 | 0.06 ~0.18 | 0.10 ~0.25 | 0.10 ~0.25 | ≤20ppm | ≤5ppm |  |  |

注：保证最终产品性能时，化学成分可以进行调整

- 力学性能

室温拉伸

对每批成品钢管进行抽样检测，按照标准ASTM E8或GB/T 228.1进行试验

| - 铠甲类型 | - 项目 | - 检验程序 | - 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 316LN铠甲 | - 拉伸测试@300K | - GB/T 228.1 | - UTS≥550MPa - YS≥300MPa - EL≥40% |
| N50铠甲 | - 拉伸测试@300K | - GB/T 228.1 | UTS≥700MPa YS≥350MPa - EL≥40% |

低温拉伸

| - 材料类型 | - 工况 | - 项目 | - 检验程序 | - 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 316LN铠甲-Nb3Sn导体 | - 缩径+弯曲+矫直+热处理 | - 拉伸测试@ 4.2 K | - ASTM A 370 or E8M | UTS≥1400MPa YS≥950MPa EL≥25% |
| 316LN铠甲-NbTi导体 | - 缩径+弯曲+矫直 |  |  |  |
| N50铠甲 | - 缩径+弯曲+矫直+热处理 | - 拉伸测试@ 4.2 K | - ASTM A 370 or E8M | - UTS≥1800MPa - YS≥1500MPa - EL≥25% |